ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ

ГОСТ 8717.0-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ	ГОСТ

Технические условия	8717.0-84*

Reinforced concrete and concrete steeps. Specifications	  Взамен

ГОСТ 8717-81

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 апреля 1984 г. ? 58 срок введения установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные и бетонные ступени, изготовляемые из тяжелого бетона, легкого бетона и плотного силикатного бетона и предназначенные для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и сооружений.

Бетонные ступени предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию.

Ступени применяют:

для отапливаемых зданий и сооружений;

для неотапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40°С включительно;

при неагрессивной степени воздействия среды на железобетонные конструкции. Допускается применять ступени в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно, в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°С, а также в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией в соответствии с требованиями СНиП II-7-81, СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.03.11-85 и СН 165-76 и указанных в заказе на изготовление ступеней.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для ступеней высшей и первой категорий качества.

(Измененная редакция, Изм. ? 1).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Ступени в зависимости от их формы и расположения в лестничном марше подразделяют на следующие типы:

ЛС - основная;

ЛСВ - верхняя фризовая;

ЛСП - площадочный вкладыш;

ЛСН - нижняя фризовая;

ЛСС - плоская для сквозных маршей.

Схемы расположения ступеней в лестничном марше приведены в справочном приложении.

1.2. Форма и размеры ступеней, а также их показатели материалоемкости должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1.

1 - «постель»; 2 - «хвост»

Размер в скобках относится к ступеням для лестниц с уклоном 1:1,5.

Черт. 1

1.3. Ступени изготовляют железобетонными.

Основные ступени (типа ЛС) длиной до 1500 мм включительно для лестниц, устраиваемых по сплошному основанию, изготовляют бетонными.

1.4. Железобетонные ступени предназначены для применения в лестницах на расчетную кратковременную нагрузку (без учета собственного веса) до 6 кПа (600 кгс/м2).

1.5. Ступени изготовляют с закладными изделиями для крепления ограждений.

Ступени могут изготовляться с гнездами (вместо закладных изделий) для крепления ограждений, если об этом указана в заказе на изготовление ступеней.

В плоских ступенях (типа ЛСС) устанавливают закладные изделия для крепления к косоурам шириной не менее 155 мм и не более 180 мм, при этом оси симметрии закладных изделий ступеней и косоуров должны совпадать.

В ступенях допускается установка дополнительных закладных изделий в соответствии с проектом конкретного здания или сооружения.

1.6. Ступени, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом - для лестниц с подъемом соответственно против часовой и по часовой стрелке.

Ступени типоразмеров ЛСС12 и ЛСС15

Черт. 2

1.7. Ступени изготовляют с монтажными петлями.

Изготовление ступеней без монтажных петель и применение для их подъема захватных устройств допускается по согласованию между изготовителем, потребителем и проектной организацией - автором проекта здания или сооружения.

1.8. Ступени из тяжелого бетона и плотного силикатного бетона изготовляют с декоративным конструкционным слоем бетона на верхней лицевой поверхности или без него.

Ступени из легкого бетона должны иметь верхний слой из тяжелого бетона толщиной не менее 15 мм или декоративный конструкционный слой либо покрытие из стойких к истиранию синтетических материалов.

1.9. Декоративный конструкционный слой ступеней должен иметь толщину не менее 15 мм и выполняться из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона.

Таблица 1

| Код ОКП | Марка ступени | Основные размеры ступени, мм | Расход материалов | Масса ступени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | h | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | справочная), кг |

57 4613 0044

57 4613 0058

57 4613 0072

ЛС11-Б

ЛС11-ЛБ

ЛС11-СБ

1050

0,046

0,28

-

111

87

85

57 4613 0045

57 4613 0059

57 4613 0073

ЛС12-Б

ЛС12-ЛБ

ЛС12-СБ

1200

145

330

0,053

0,28

-

128

100

98

57 4613 0046

57 4613 0060

57 4613 0074

ЛС14-Б

ЛС14-ЛБ

ЛС14-СБ

1350

0,060

0,28

-

145

114

111

57 4613 0047

57 4613 0061

57 4613 0075

ЛС15-Б

ЛС15-ЛБ

ЛС15-СБ

1500

0,066

0,28

-

159

125

122

57 4613 0048

57 4613 0062

57 4613 0076

ЛС9.17-Б

ЛС9.17-ЛБ

ЛС9.17-СБ

900

0,040

0,28

-

96

76

74

57 4613 0049

57 4613 0063

57 4613 0077

ЛС11.17-Б

ЛС11.17-ЛБ

ЛС11.17-СБ

| 1050 | 168 | 290 |
| --- | --- | --- |

0,046

0,28

-

111

87

85

57 4613 0050

57 4613 0064

57 4613 0078

ЛС12.17-Б

ЛС12.17-ЛБ

ЛС12.17-СБ

1200

0,053

0,28

-

128

100

98

57 4613 0051

57 4613 0065

57 4613 0079

ЛС11-Б-1

ЛС11-ЛБ-1

ЛС11-СБ-1

1050

0,046

0,65

0,37

111

88

85

57 4613 0052

57 4613 0066

57 4613 0080

ЛС12-Б-1

ЛС12-ЛБ-1

ЛС12-СБ-1

1200

145

330

0,053

0,65

0,37

128

101

98

57 4613 0053

57 4613 0067

57 4613 0081

ЛС14-Б-1

ЛС14-ЛБ-1

ЛС14-СБ-1

1350

0,060

1,07

0,79

145

115

111

57 4613 0054

57 4613 0068

57 4613 0082

ЛС15-Б-1

ЛС15-ЛБ-1

ЛС15-СБ-1

1500

0,066

1,07

0,79

160

126

122

57 4613 0055

57 4613 0069

57 4613 0083

ЛС9.17-Б-1

ЛС9.17-ЛБ-1

ЛС9.17-СБ-1

900

0,040

0,65

0,37

97

46

74

57 4613 0056

57 4613 0070

57 4613 0084

ЛС11.17-Б-1

ЛС11.17-ЛБ-1

ЛС11.17-СБ-1

1050

168

290

0,046

0,65

0,37

111

88

85

57 4613 0057

57 4613 0071

57 4613 0085

ЛС12.17-Б-1

ЛС12.17-ЛБ-1

ЛС12.17-СБ-1

1200

0,053

0,65

0,37

128

102

98

58 9121 3290

58 9121 3360

ЛС11

ЛС11-Ш

111

58 9122 0574

58 9122 0511

ЛС11-Л

| ЛС11-Л-Ш | 1050 | 145 | 330 | 0,046 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0,65

| 0,37 | 88 |
| --- | --- |

58 9124 0035

58 9124 0073

ЛС11-С

ЛС11-С-Ш

85

58 9121 3291

58 9121 3361

ЛС12

ЛС12-Ш

128

58 9122 0575

58 9122 0512

ЛС12-Л

| ЛС12-Л-Ш | 1200 |
| --- | --- |
|  | 0,053 |

0,69

| 0,41 | 101 |
| --- | --- |

58 9124 0002

58 9124 0074

ЛС12-С

ЛС12-С-Ш

98

58 9121 3292

58 9121 3362

ЛС14

ЛС14-Ш

145

58 9122 0576

58 9122 0513

ЛС14-Л

| ЛС14-Л-Ш | 1350 |
| --- | --- |
|  | 0,060 |

0,75

| 0,47 | 115 |
| --- | --- |

58 9124 0003

58 9124 0075

ЛС14-С

ЛС14-С-Ш

111

58 9121 3293

58 9121 3339

58 9121 3363

ЛС15

ЛС15-Г

ЛС15-Ш

160

58 9122 0577

58 9122 0529

58 9122 0514

ЛС15-Л

ЛС15-Л-Г

| ЛС15-Л-Ш | 1500 |
| --- | --- |
|  | 0,066 |

0,80

| 0,52 | 125 |
| --- | --- |

58 9124 0004

58 9124 0052

58 9124 0076

ЛС15-С

ЛС15-С-Г

| ЛС15-С-Ш |
| --- |
| 145 | 330 |
|  | 122 |

58 9121 3294

58 9121 3340

58 9121 3364

ЛС17

ЛС17-Г

ЛС17-Ш

174

58 9122 0578

58 9122 0530

58 9122 0515

ЛС17-Л

ЛС17-Л-Г

| ЛС17-Л-Ш | 1650 |
| --- | --- |
|  | 0,072 |

0,86

| 0,58 | 137 |
| --- | --- |

58 9124 0005

58 9124 0053

58 9124 0077

ЛС17-С

ЛС17-С-Г

ЛС17-С-Ш

133

58 9121 3295

58 9121 3341

58 9121 3365

ЛС23

ЛС23-Г

ЛС23-Ш

242

58 9122 0579

58 9122 0531

58 9122 0516

ЛС23-Л

ЛС23-Л-Г

ЛС23-Л-Ш

2250

0,100

1,74

| 1,14 | 191 |
| --- | --- |

58 9124 0006

58 9124 0054

58 9124 0078

ЛС23-С

ЛС23-С-Г

ЛС23-С-Ш

185

58 9121 3296

58 9122 0580

58 9124 0007

ЛС9.17

ЛС9.17-Л

ЛС9.17-С

900

0,040

0,60

0,32

97

76

74

58 9121 3396

58 9122 0581

58 9124 0008

ЛС11.17

ЛС11.17-Л

ЛС11.17-С

1050

168

290

0,046

0,65

0,37

111

88

85

58 9121 3397

58 9122 0582

58 9124 0009

ЛС12.17

ЛС12.17-Л

ЛС12.17-С

1200

0,053

0,69

0,41

128

101

98

58 9121 3315

58 9121 3378

ЛС11-1

ЛС11-1Ш

111

58 9122 0550

58 9122 0601

ЛС11-Л-1

| ЛС11-Л-1Ш | 1050 |
| --- | --- |
|  | 0,046 |

1,02

| 0,74 | 88 |
| --- | --- |

58 9124 0028

58 9124 0091

ЛС11-С-1

ЛС11-С-1Ш

85

58 9121 3316

58 9121 3379

ЛС12-1

ЛС12-1Ш

128

58 9122 0551

58 9122 0602

ЛС12-Л-1

| ЛС12-Л-1Ш | 1200 |
| --- | --- |
|  | 0,053 |

1,06

| 0,78 | 101 |
| --- | --- |

58 9124 0029

58 9124 0092

ЛС12-С-1

ЛС12-С-1Ш

98

58 9121 3317

58 9121 3380

ЛС14-1

ЛС14-1Ш

145

58 9122 0552

58 9122 0603

ЛС14-Л-1

| ЛС14-Л-1Ш | 1350 |
| --- | --- |
|  | 0,060 |

1,54

| 1,26 | 115 |
| --- | --- |

58 9124 0030

58 9124 0093

ЛС14-С-1

ЛС14-С-1Ш

112

58 9121 3318

58 9121 3351

58 9121 3381

ЛС15-1

ЛС15-1Г

ЛС15-1Ш

145

330

160

58 9122 0553

58 9122 0541

58 9122 0604

ЛС15-Л-1

ЛС15-Л-1Г

ЛС15-Л-1Ш

1500

0,066

1,59

1,31

126

58 9124 0031

58 9124 0064

58 9124 0094

ЛС15-С-1

ЛС15-С-1Г

ЛС15-С-1Ш

123

58 9121 3319

58 9121 3352

58 9121 3382

ЛС17-1

ЛС17-1Г

ЛС17-1Ш

174

58 9122 0554

58 9122 0542

58 9122 0605

ЛС17-Л-1

ЛС17-Л-1Г

ЛС17-Л-1Ш

1650

0,072

1,65

1,37

138

58 9124 0032

58 9124 0065

58 9124 0095

ЛС17-С-1

ЛС17-С-1Г

ЛС17-С-1Ш

135

58 9121 3320

58 9121 3353

58 9121 3383

ЛС23-1

ЛС23-1Г

ЛС23-1Ш

243

58 9122 0555

58 9122 0543

58 9122 0606

ЛС23-Л-1

ЛС23-Л-1Г

ЛС23-Л-1Ш

2250

0,100

2,53

| 1,93 | 192 |
| --- | --- |

58 9124 0033

58 9124 0066

58 9124 0096

ЛС23-С-1

ЛС23-С-1Г

ЛС23-С-1Ш

186

58 9121 3321

58 9122 0556

58 9124 0034

ЛС9.17-1

ЛС9.17-Л-1

ЛС9.17-С-1

900

0,040

0,97

0,69

97

77

75

58 9121 3322

58 9122 0557

58 9124 0035

ЛС11.17-1

ЛС11.17-Л-1

ЛС11.17-С-1

1050

168

290

0,046

1,02

0,74

111

88

85

58 9121 3323

58 9122 0558

58 9124 0036

ЛС12.17-1

ЛС12.17-Л-1

ЛС12.17-С-1

1200

0,053

1,06

0,78

128

101

98

58 9121 3297

58 9121 3366

ЛСВ11

ЛСВ11-Ш

87

58 9122 0583

58 9122 0517

ЛСВ11-Л

ЛСВ11-Л-Ш

1160

|  | 0,036 |
| --- | --- |

0,76

| 0,48 | 69 |
| --- | --- |

58 9124 0010

58 9124 0079

ЛСВ11-С

ЛСВ11-С-Ш

67

58 9121 3298

58 9121 3367

ЛСВ12

ЛСВ12-Ш

99

58 9122 0584

58 9122 0518

ЛСВ12-Л

| ЛСВ12-Л-Ш | 1310 |
| --- | --- |
|  | 0,041 |

0,82

| 0,54 | 78 |
| --- | --- |

58 9124 0011

58 9124 0080

ЛСВ12-С

ЛСВ12-С-Ш

76

58 9121 3299

58 9121 3368

ЛСВ14

ЛСВ14-Ш

111

58 9122 0585

58 9122 0519

ЛСВ14-Л

| ЛСВ14-Л-Ш | 1460 |
| --- | --- |
|  | 0,046 |

0,89

| 0,61 | 88 |
| --- | --- |

58 9124 0012

58 9124 0081

ЛСВ14-С

ЛСВ14-С-Ш

86

58 9121 3300

58 9121 3342

58 9121 3369

ЛСВ15

ЛСВ15-Г

| ЛСВ15-Ш |
| --- |
| 145 | 260 |
|  | 121 |

58 9122 0586

58 9122 0532

58 9122 0520

ЛСВ15-Л

ЛСВ15-Л-Г

ЛСВ15-Л-Ш

1610

0,050

0,94

0,66

96

58 9124 0013

58 9124 0055

58 9124 0082

ЛСВ15-С

ЛСВ15-С-Г

ЛСВ15-С-Ш

93

58 9121 3301

58 9121 3343

58 9121 3370

ЛСВ17

ЛСВ17-Г

ЛСВ17-Ш

133

58 9122 0587

58 9122 0533

58 9122 0521

ЛСВ17-Л

ЛСВ17-Л-Г

ЛСВ17-Л-Ш

1760

0,055

1,00

0,72

105

58 9124 0014

58 9124 0056

58 9124 0083

ЛСВ17-С

ЛСВ17-С-Г

ЛСВ17-С-Ш

102

58 9121 3302

58 9121 3344

58 9121 3371

ЛСВ23

ЛСВ23-Г

ЛСВ23-Ш

179

58 9122 0588

58 9122 0534

58 9122 0522

ЛСВ23-Л

ЛСВ23-Л-Г

| ЛСВ23-Л-Ш | 2360 |
| --- | --- |
|  | 0,074 |

1,26

0,98

141

58 9124 0015

58 9124 0057

58 9124 0084

ЛСВ23-С

ЛСВ23-С-Г

ЛСВ23-С-Ш

137

58 9121 3303

58 9122 0589

58 9124 0016

ЛСВ9.17

ЛСВ9.17-Л

ЛСВ9.17-С

1010

0,035

0,68

0,40

85

67

65

58 9121 3304

58 9122 0590

58 9124 0017

ЛСВ11.17

ЛСВ11.17-Л

ЛСВ11.17-С

1160

168

0,040

0,76

0,48

97

76

74

58 9121 3305

58 9122 0591

58 9124 0018

ЛСВ12.17

ЛСВ12.17-Л

ЛСВ12.17-С

1310

0,045

0,82

0,54

109

86

83

58 9121 3324

58 9121 3384

ЛСП11

ЛСП11-Ш

78

58 9122 0559

58 9122 0607

ЛСП11-Л

| ЛСП11-Л-Ш | 1050 |
| --- | --- |
|  | 0,031 |

3,67

| 3,39 | 62 |
| --- | --- |

58 9124 0037

58 9124 0097

ЛСП11-С

ЛСП11-С-Ш

60

58 9121 3325

58 9121 3385

ЛСП12

ЛСП12-Ш

88

58 9122 0560

58 9122 0608

ЛСП12-Л

| ЛСП12-Л-Ш | 1200 |
| --- | --- |
|  | 0,035 |

3,71

| 3,43 | 70 |
| --- | --- |

58 9124 0038

58 9124 0098

ЛСП12-С

ЛСП12-С-Ш

68

58 9121 3326

58 9121 3386

ЛСП14

ЛСП14-Ш

100

58 9122 0561

58 9122 0609

ЛСП14-Л

| ЛСП14-Л-Ш | 1350 |
| --- | --- |
|  | 0,040 |

3,79

| 3,51 | 79 |
| --- | --- |

58 9124 0039

58 9124 0099

ЛСП14-С

ЛСП14-С-Ш

145

| 260 |
| --- |
|  | 77 |

58 9121 3327

58 9121 3354

58 9121 3387

ЛСП15

ЛСП15-Г

ЛСП15-Ш

109

58 9122 0562

58 9122 0544

58 9122 0610

ЛСП15-Л

ЛСП15-Л-Г

ЛСП15-Л-Ш

1500

0,044

3,86

| 3,58 | 87 |
| --- | --- |

58 9124 0040

58 9124 0067

58 9124 0100

ЛСП15-С

ЛСП15-С-Г

ЛСП15-С-Ш

85

58 9121 3328

58 9121 3355

58 9121 3388

ЛСП17

ЛСП17-Г

ЛСП17-Ш

119

58 9122 0563

58 9122 0545

58 9122 0611

ЛСП17-Л

ЛСП17-Л-Г

ЛСП17-Л-Ш

1650

0,048

3,91

3,63

95

58 9124 0041

58 9124 0068

58 9124 0101

ЛСП17-С

ЛСП17-С-Г

ЛСП17-С-Ш

92

58 9121 3329

58 9121 3356

58 9121 3389

ЛСП23

ЛСП23-Г

ЛСП23-Ш

164

58 9122 0564

58 9122 0546

58 9122 0612

ЛСП23-Л

ЛСП23-Л-Г

ЛСП23-Л-Ш

2250

145

0,066

5,64

5,36

130

58 9124 0042

58 9124 0069

58 9124 0102

ЛСП23-С

ЛСП23-С-Г

ЛСП23-С-Ш

260

126

58 9121 3330

58 9122 0565

58 9124 0043

ЛСП9.17

ЛСП9.17-Л

ЛСП9.17-С

900

0,030

3,60

3,32

75

60

58

58 9121 3331

58 9122 0566

58 9124 0044

ЛСП11.17

ЛСП11.17-Л

ЛСП11.17-С

1050

168

0,034

3,67

3,39

85

68

66

58 9121 3332

58 9122 0567

58 9124 0045

ЛСП12.17

ЛСП12.17-Л

ЛСП12.17-С

1200

0,039

3,71

3,43

97

77

75

58 9121 3306

58 9121 3372

ЛСН11

ЛСН11-Ш

59

58 9122 0592

58 9122 0523

ЛСН11-Л

ЛСН11-Л-Ш

1050

|  | 0,024 |
| --- | --- |

0,76

| 0,48 | 46 |
| --- | --- |

58 9124 0019

58 9124 0085

ЛСН11-С

ЛСН11-С-Ш

45

58 9121 3307

58 9121 3373

ЛСН12

ЛСН12-Ш

66

58 9122 0593

58 9122 0524

ЛСН12-Л

| ЛСН12-Л-Ш | 1200 |
| --- | --- |
|  | 0,027 |

0,80

| 0,52 | 52 |
| --- | --- |

58 9124 0020

58 9124 0086

ЛСН12-С

ЛСН12-С-Ш

50

58 9121 3308

58 9121 3374

ЛСН14

ЛСН14-Ш

125

| 290 |
| --- |
|  | 75 |

58 9122 0594

58 9122 0525

ЛСН14-Л

| ЛСН14-Л-Ш | 1350 |
| --- | --- |
|  | 0,031 |

0,89

| 0,61 | 60 |
| --- | --- |

58 9124 0021

58 9124 0087

ЛСН14-С

ЛСН14-С-Ш

58

58 9121 3309

58 9121 3345

58 9121 3375

ЛСН15

ЛСН15-Г

ЛСН15-Ш

83

58 9122 0595

58 9122 0535

58 9122 0526

ЛСН15-Л

ЛСН15-Л-Г

ЛСН15-Л-Ш

1500

0,034

0,96

0,68

65

58 9124 0022

58 9124 0058

58 9124 0088

ЛСН15-С

ЛСН15-С-Г

ЛСН15-С-Ш

64

58 9121 3310

58 9121 3346

58 9121 3376

ЛСН17

ЛСН17-Г

ЛСН17-Ш

92

58 9122 0596

58 9122 0536

58 9122 0527

ЛСН17-Л

ЛСН17-Л-Г

ЛСН17-Л-Ш

1650

0,038

1,02

0,74

73

58 9124 0023

58 9124 0059

58 9124 0089

ЛСН17-С

ЛСН17-С-Г

ЛСН17-С-Ш

71

58 9121 3311

58 9121 3347

58 9121 3377

ЛСН23

ЛСН23-Г

ЛСН23-Ш

125

124

58 9122 0597

58 9122 0537

58 9122 0528

ЛСН23-Л

ЛСН23-Л-Г

ЛСН23-Л-Ш

2250

290

0,051

1,29

1,01

98

58 9124 0024

58 9124 0060

58 9124 0090

ЛСН23-С

ЛСН23-С-Г

ЛСН23-С-Ш

95

58 9121 3312

58 9122 0598

58 9124 0025

ЛСН9.14

ЛСН9.14-Л

ЛСН9.14-С

900

0,022

0,69

0,41

54

42

41

58 9121 3313

58 9122 0599

58 9124 0026

ЛСН11.14

ЛСН11.14-Л

ЛСН11.14-С

1050

143

0,025

0,76

0,48

61

48

47

58 9121 3314

58 9122 0600

58 9124 0027

ЛСН12.14

ЛСН12.14-Л

ЛСН12.14-С

1200

0,029

0,80

0,52

70

56

54

58 9121 3333

58 9121 3348

58 9121 3393

ЛСС12

ЛСС12-Г

ЛСС-12-Ш

86

58 9122 0568

58 9122 0538

58 9122 0616

ЛСС12-Л

ЛСС12-Л-Г

ЛСС12-Л-Ш

1180

0,034

4,08

3,80

68

58 9124 0046

58 9124 0061

58 9124 0106

ЛСС12-С

ЛСС12-С-Г

ЛСС12-С-Ш

57

58 9121 3334

58 9121 3349

58 9121 3394

ЛСС15

ЛСС15-Г

ЛСС15-Ш

100

330

108

58 9122 0569

58 9122 0539

58 9122 0617

ЛСС15-Л

ЛСС15-Л-Г

ЛСС15-Л-Ш

1500

0,043

4,60

4,32

86

58 9124 0047

58 9124 0062

58 9124 0107

ЛСС15-С

ЛСС15-С-Г

ЛСС15-С-Ш

84

58 9121 3336

58 9121 3357

58 9121 3390

ЛСС12-1

ЛСС12-1Г

ЛСС12-1Ш

87

58 9122 0571

58 9122 0547

58 9122 0613

ЛСС12-Л-1

ЛСС12-Л-1Г

ЛСС12-Л-1Ш

1180

0,034

5,62

5,34

70

58 9124 0049

58 9124 0070

58 9124 0103

ЛСС12-С-1

ЛСС12-С-1Г

ЛСС12-С-1Ш

68

58 9121 3337

58 9121 3358

58 9121 3391

ЛСС15-1

ЛСС15-1Г

ЛСС15-1Ш

109

58 9122 0572

58 9122 0548

58 9122 0614

ЛСС15-Л-1

ЛСС15-Л-1Г

ЛСС15-Л-1Ш

1500

0,043

6,14

5,86

87

58 9124 0050

58 9124 0071

58 9124 0104

ЛСС15-С-1

ЛСС15-С-1Г

ЛСС15-С-1Ш

85

58 9121 3335

58 9121 3350

58 9121 3395

ЛСС24

ЛСС24-Г

ЛСС24-Ш

100

330

186

58 9122 0570

58 9122 0540

58 9122 0618

ЛСС24-Л

ЛСС24-Л-Г

ЛСС24-Л-Ш

7,92

7,64

148

58 9124 0048

58 9124 0063

58 9124 0108

ЛСС24-С

ЛСС24-С-Г

ЛСС24-С-Ш

2380

0,074

144

58 9121 3338

58 9121 3359

58 9121 3392

ЛСС24-1

ЛСС24-1Г

ЛСС24-1Ш

187

58 9122 0573

58 9122 0549

58 9122 0615

ЛСС24-Л-1

ЛСС24-Л-1Г

ЛСС24-Л-1Ш

9,46

9,18

150

58 9124 0051

58 9124 0072

58 9124 0105

ЛСС24-С-1

ЛСС24-С-1Г

ЛСС24-С-1Ш

145

Примечания:

1. Марки ступеней в таблице даны без указания варианта исполнения ступеней (п. 1.6).

2. Ступени высотой 125 и 145 мм предназначаются для лестниц с уклоном 1:2, а высотой 143 и 168 мм - с уклоном 1:1,5 (для подвальных, чердачных и других служебных лестниц).

3. Расход стали указан: в числителе - для ступени с монтажными петлями, в знаменателе - для ступени без монтажных петель.

В случае устройства в ступенях гнезд (вместо закладных изделий) для крепления ограждений или установки дополнительных закладных изделий (п. 1.5) расход стали на ступень, указанный в табл. 1, следует соответственно изменить.

4. Масса ступеней приведена для ступеней из тяжелого бетона средней плотностью 2400 кг/м3, из легкого бетона и плотного силикатного бетона - 1800 кг/м3.

5. Допускается изготовлять ступени размерами, отличными от указанных в табл. 1, на действующем оборудовании до 1 января 1988 г.

1.10. Ступени в зависимости от отделки верхних лицевых поверхностей изготовляют следующих видов:

с гладкой поверхностью бетона на обычном цементе;

с гладкой поверхностью декоративного конструкционного слоя на белом или цветном цементах;

с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя из бетона на обычном, белом или цветном цементах и на мраморном щебне.

Видимые нижние и торцевые поверхности ступеней предназначаются под окраску.

1.11. Для повышения износостойкости и уменьшения скользкости ступеней допускается устройство отдельных вставок из фрикционных и стойких к истиранию материалов в виде полос, замоноличенных в ступень в процессе ее формования.

1.12. Конструкции ступеней, а также арматурных и закладных изделий к ним приведены в ГОСТ 8717.1-84.

1.13. Ступени следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.

Марка ступени состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа ступени и габаритные размеры (значения которых округляют до целого числа): длину ступени или ширину лестничного марша (для ступеней типа ЛСВ), а ступеней высотой 168 или 143 мм и их высоту в сантиметрах.

Во второй группе указывают:

для ступеней, изготовляемых из легкого бетона и плотного силикатного бетона, - вид бетона, обозначаемый соответственно прописными буквами Л и С;

для бетонных основных ступеней (типа ЛС) - прописную букву Б.

В третьей группе (или во второй группе в случае, если обозначения характеристик ступени, приведенные в этой группе марки, отсутствуют) указывают:

наличие в ступени закладных изделий или гнезд (п. 1.5), обозначаемых арабскими цифрами: 1 - для ступеней с закладными изделиями по ГОСТ 8717.1-84; 2, 3 и т.д. - для ступеней с дополнительными закладными изделиями или гнездами согласно проектной документации конкретного здания или сооружения;

левое исполнение ступени (п. 1.6), обозначаемое строчной буквой - «л»;

вид отделки верхней лицевой поверхности ступени (за исключением гладкой поверхности бетона на обычном цементе, которую в марке не указывают), обозначаемый прописной буквой Г при гладкой поверхности декоративного конструкционного слоя бетона на белом или цветном цементах, Ш - при шлифованной мозаичной поверхности;

дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность ступеней в условиях эксплуатации. Например: М - для ступеней, применяемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С; для ступеней, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, - характеристики степени плотности бетона. (Например П - повышенной плотности).

Пример условного обозначения (марки) ступени типа ЛС длиной 1500 мм, высотой 145 мм, изготовленной из тяжелого бетона, с закладными изделиями для крепления ограждения, с гладкой поверхностью декоративного конструкционного слоя бетона на белом цементе, предназначенной для лестницы с подъемом по часовой стрелке:

ЛС 15-1Гл

То же, ступени типа ЛС длиной 1200 мм, высотой 168 мм, изготовленной из тяжелого бетона, с гладкой верхней лицевой поверхностью бетона на обычном цементе:

ЛС12.17

То же, ступени типа ЛСВ длиной 1310 мм (предназначенной для маршей шириной 1200 мм), высотой 145 мм, изготовленной из легкого бетона, с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя бетона на цветном цементе и мраморном щебне:

ЛСВ12-Л-Ш

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ступени следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по чертежам, приведенным в ГОСТ 8717.1-84.

2.2. Ступени должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

по заводской готовности;

по прочности и трещиностойкости;

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости, водонепроницаемости и истираемости бетона;

к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона;

к бетону, а также к материалам для приготовления бетона ступеней, применяемых в условия воздействия агрессивных сред;

к качеству арматурных и закладных изделий и их положению в ступени;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по отклонению толщины защитного слоя бетона;

по применению форм для изготовления ступеней.

2.3. Ступени следует изготовлять из бетона класса по прочности на сжатие:

В25 - ступени для наружных лестниц зданий и сооружений, а также ступени из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона, предназначенные для внутренних лестниц жилых зданий высотой до 5 этажей;

В15 - ступени для остальных зданий и сооружений.

Верхний слой бетона ступеней из легкого бетона, а также декоративный конструкционный слой ступеней следует изготовлять из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона класса по прочности на сжатие В25.

Вид бетона и его класс по прочности на сжатие должны соответствовать указанным в заказе на изготовление ступеней.

2.4. Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии для ступеней высшей категории качества не должен быть более:

9% - для тяжелого и легкого бетонов;

10% - для плотного силикатного бетона.

2.5. Значение нормируемой отпускной прочности бетона ступеней в процентах от класса бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:

70 - для ступеней из тяжелого или легкого бетона;

100 - для ступеней из плотного силикатного бетона.

При поставке ступеней в холодный период года  допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности бетона, но не более 85 % класса по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83.

(Измененная редакция, Изм. ? 1).

2.6. Средняя плотность легкого бетона и плотного силикатного бетона (в высушенном до постоянной массы состоянии) не должна быть менее 1800 кг/м3.

2.7. Истираемость декоративного конструкционного слоя бетона на мраморном щебне не должна превышать 1,8 г/см2.

Истираемость декоративного конструкционного слоя бетона ступеней высшей категории качества не должна превышать 1,6 г/см2.

2.8. Форма и размеры сварных арматурных сеток и закладных изделий и их положение в ступенях должны соответствовать установленным ГОСТ 8717.1-84.

Форма и размеры дополнительных закладных изделий (п. 1.5) и их положение в ступенях должны соответствовать указанным в проектной документации здания или сооружения.

2.9. Арматурные стали должны удовлетворять требованиям государственных стандартов:

стержневая арматурная сталь классов А-I и А-III - ГОСТ 5781-82;

арматурная проволока класса Вр-I - ГОСТ 6727-80.

2.10. Арматуру в ступенях из плотного силикатного бетона, предназначенных для применения в помещениях с относительной влажностью внутреннего воздуха свыше 60% или в неотапливаемых зданиях (сооружениях) и на открытом воздухе в нормальной и влажной зонах влажности, следует защищать от коррозии. Способ защиты арматуры должен соответствовать установленному проектной документацией (согласно требованиям СН 165-76) и указанному в заказе на изготовление ступеней.

2.11. Открытые поверхности стальных закладных изделий должны иметь антикоррозионное покрытие, вид и техническая характеристика которого должны соответствовать установленным проектом здания или сооружения согласно требованиям СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление ступеней.

(Измененная редакция, Изм. ? 1).

2.12. Значения действительных отклонений геометрических параметров ступеней не должны превышать предельных, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Вид отклонения геометрического параметра | Геометрический параметр | Пред. откл., мм |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина ступени | ±5 |
|  | Высота ступени | ±2 |
|  | Ширина ступени | ±3 |
|  | Положение закладных изделий: |
| в плоскости ступени | 5 |
|  | из плоскости ступени | 2 |
| Отклонение от прямолинейности | Прямолинейность реального профиля поверхности ступени в любом сечении на 1 м длины ступени |

2

2.13. Категории бетонных поверхностей ступени:

лицевой шлифованной мозаичной - А0 или А1;

лицевой гладкой - А1 или А2;

лицевой, предназначенной под окраску, - А3;

нелицевой, не видимой в условиях эксплуатации, - А7.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду ступеней - по ГОСТ 13015.0-83 и настоящему стандарту.

2.13.1. Верхняя лицевая поверхность ступеней партии должна иметь одинаковый цвет и тон окраски.

Поверхность мозаичного декоративного конструкционного слоя должна иметь равномерное (или предусмотренное проектной документацией и заказом) распределение мраморного щебня. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см2 не допускаются.

2.13.2. На поверхностях ступеней не допускаются трещины в бетоне, за исключением усадочных и других местных поверхностных технологических шириной не более 0,1 мм на нижней и торцевых поверхностях ступеней.

2.13.3. Ступени высшей категории качества должны иметь верхнюю лицевую поверхность шлифованную мозаичную или гладкую категории А1.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку ступеней следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящего стандарта.

3.2. Приемку ступеней по показателям их прочности и трещиностойкости, по морозостойкости, водонепроницаемости и истираемости бетона следует производить по результатам периодических испытаний.

3.3. Приемку ступеней по показателям прочности (классу по прочности на сжатие, отпускной прочности) и средней плотности бетона, соответствия арматурных и закладных изделий требованиям ГОСТ 8717.1-84, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадочных трещин, категории бетонной поверхности следует производить по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля.

3.3.1. В случаях, если при проверке будет установлено, что фактическая отпускная прочность бетона ниже требуемой отпускной прочности, то поставку ступеней потребителю следует производить после достижения бетоном прочности, соответствующей классу бетона по прочности на сжатие.

3.3.2. При приемке ступеней по показателям точности геометрических параметров, ширины раскрытия усадочных трещин, категории бетонной поверхности следует применять выборочный одноступенчатый контроль.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытание ступеней нагружением для определения их прочности и трещиностойкости следует производить по достижении бетоном прочности, соответствующей классу бетона по прочности на сжатие.

Прочность и трещиностойкость ступеней следует контролировать по ГОСТ 8829-85.

4.1.1. Схемы опирания и загружения ступеней при испытании их нагружением приведены:

типов ЛС, ЛСВ, ЛСП и ЛСН - на черт. 3;

типоразмеров ЛСС12 и ЛСС15 - на черт. 4;

типоразмера ЛСС24 - на черт. 5.

Основные параметры опирания и загружения ступеней и значения контрольных нагрузок при проверке прочности и трещиностойкости приведены в табл. 3 и 4.

4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

Допускается фактическую отпускную прочность бетона определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-78 или другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытаний бетона.

4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-87.

4.4. Водонепроницаемость бетона следует определять на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава, согласно ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84.

4.5. Среднюю плотность бетона следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.1-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.6. Истираемость бетона ступеней следует определять по ГОСТ 13087-81.

1 - подвижная опора; 2 - неподвижная опора; 3 - ступень

Примечания:

1. Опоры, указанные на схеме опирания и загружения, установить под «постелью» ступени.

2. Вынос «хвоста» площадочного вкладыша и ступеней верхней и нижней фризовых опереть по всей поверхности.

Черт. 3

Черт. 4

Черт. 5

4.7. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.

4.8. Размеры ступеней, отклонение от прямолинейности их лицевых поверхностей, положение арматурных и закладных изделий, толщину защитного слоя бетона до арматуры, а также качество бетонных поверхностей, ширину раскрытия усадочных трещин и внешний вид ступеней следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.

Таблица 3

| Типоразмер ступени | Номер | lp, | а, |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольная нагрузка по проверке прочности

| Р, кН (кгс) | Контрольная нагрузка по |
| --- | --- |
|  | чертежа | мм | мм | при которой ступень признается годной | при которой требуется повторное испытание ступени | проверке трещиностойкости ступени |
| С = 1,4 | С = 1,6 | С = 1,4 | С = 1,6 | Р, кН (кгс) |
| ЛС11 |
| 920 | 230 |

1,52

(155)

1,86

(190)

<1,52; і1,26

(<155; і130)

<1,86; і1,57

(<190; і160)

0,78

| (80) |
| --- |
| ЛС12 |
| 1070 | 270 |

1,82

(185)

2,16

(220)

<1,82; і1,52

<185; і155)

<2,16; і1,86

(<220; і190)

0,88

| (90) |
| --- |
| ЛС14 |
| 1220 | 310 |

2,06

(210)

2,45

(250)

<2,06; і1,77

(<210; і180)

<2,45; і2,11

(<250; і215)

0,98

| (100) |
| --- |
| ЛС15 |
| 1370 | 340 |

2,35

(240)

2,80

(285)

<2,35; і2,01

(<240; і205)

<2,80; і2,40

(<285; і245)

1,13

| (115) |
| --- |
| ЛС17 |
| 1520 | 380 |

2,75

(280)

3,24

(330)

<2,75; і2,35

(<280; і240)

<3,24; і2,75

(<330; і280)

1,32

| (135) |
| --- |
| ЛС23 |
| 2120 | 530 |

3,48

(355)

4,17

(425)

<3,38; і2,94

(<355; і300)

<4,17; і3,53

(<425; і360)

1,72

| (175) |
| --- |
| ЛС9.17 |
| 770 | 190 |

1,28

(130)

1,52

(155)

<1,28; і1,08

(<130; і110)

<1,52; і1,28

(<155; і130)

0,59

| (60) |
| --- |
| ЛС11.17 |
| 920 | 230 |

1,47

(150)

1,77

(180)

<1,47; і1,28

(<150; і130)

<1,77; і1,52

(<180; і155)

0,69

(70)

ЛС12.17

| 3 | 1070 | 270 |
| --- | --- | --- |

1,72

(175)

2,06

(210)

<1,72; і1,47

(<175; і150)

<2,06; і1,77

(<210; і180)

0,83

| (85) |
| --- |
| ЛСВ11 |
| 920 | 230 |

1,23

(125)

1,47

(150)

<1,23; і1,03

(<125; і105)

<1,47; і1,23

(<150; і125)

0,59

| (60) |
| --- |
| ЛСВ12 |
| 1070 | 270 |

1,42

(145)

1,67

(170)

<1,42; і1,23

(<145; і125)

<1,67; і1,42

(<170; і145)

0,69

| (70) |
| --- |
| ЛСВ14 |
| 1220 | 310 |

1,57

(160)

1,86

(190)

<1,57; і1,32

(<160; і135)

<1,86; і1,57

(<190; і160)

0,78

| (80) |
| --- |
| ЛСВ15 |
| 1370 | 340 |

1,82

(185)

2,16

(220)

<1,82; і1,52

(<185; і155)

<2,16; і1,82

(<220; і185)

0,88

| (90) |
| --- |
| ЛСВ17 |
| 1520 | 380 |

2,11

(215)

2,50

(255)

<2,11; і1,82

(<215; і185)

<2,50; і2,11

<255; і215)

1,03

| (105) |
| --- |
| ЛСВ23 |
| 2120 | 530 |

2,70

(275)

3,19

(325)

<2,70; і2,31

(<275; і235)

<3,19; і2,70

(<325; і275)

1,32

| (135) |
| --- |
| ЛСВ9.17 |
| 770 | 190 |

1,03

(105)

1,23

(125)

<1,03; і0,88

(<105; і90)

<1,23; і1,03

(<125; і105)

0,49

| (50) |
| --- |
| ЛСВ11.17 |
| 920 | 230 |

1,23

(125)

1,47

(150)

<1,23; і1,03

(<125; і105)

<1,47; і1,23

(<150; і125)

0,58

| (60) |
| --- |
| ЛСВ12.17 |
| 1020 | 270 |

1,28

(130)

1,52

(155)

<1,28; і1,08

(<130; і110)

<1,52; і1,28

(<155; і130)

0,64

| (65) |
| --- |
| ЛСП11 |
| 920 | 230 |

1,52

(155)

1,82

(185)

<1,52; і1,28

(<155; і130)

<1,82; і1,52

(<185; і155)

0,73

| (75) |
| --- |
| ЛСП12 |
| 1070 | 270 |

1,72

(175)

2,01

(205)

<1,72; і1,47

(<175; і150)

<2,01; і1,72

(<205; і175)

0,83

| (85) |
| --- |
| ЛСП14 |
| 1220 | 310 |

1,91

(195)

2,26

(230)

<1,91; і1,62

(195< і165)

<2,26; і1,91

(230< і195)

0,98

| (100) |
| --- |
| ЛСП15 |
| 1370 | 340 |

2,11

(215)

2,45

(250)

<2,11; і1,82

(< 215; і185)

<2,45; і2,06

(<250; і210)

1,03

| (105) |
| --- |
| ЛСП17 |
| 1520 | 380 |

2,40

(245)

2,85

(290)

<2,40; і2,06

(<245 і210)

<2,85; і2,40

(<290; і245)

1,23

| (125) |
| --- |
| ЛСП23 |
| 2120 | 530 |

2,94

(300)

3,48

(355)

<2,94; і2,50

(<300 і255)

<3,48; і2,94

(<355; і300)

1,47

| (150) |
| --- |
| ЛСП9.19 |
| 770 | 190 |

1,37

(140)

1,67

(170)

<1,37; і1,18

(<140; і120)

<1,67; і1,42

(<170 і145)

0,69

| (70) |
| --- |
| ЛСП11.17 |
| 920 | 230 |

1,52

(155)

1,86

(190)

<1,52; і1,28

(<155; і130)

<1,86; і1,57

(<190 і160)

0,73

| (75) |
| --- |
| ЛСП12.17 |
| 1070 | 270 |

1,72

(175)

2,06

(210)

<1,72; і1,47

(<175; і150)

<2,06; і1,77

(<210; і180)

0,83

| (85) |
| --- |
| ЛСН11 | 3 | 920 | 230 |

1,23

(125)

1,47

(150)

<1,23; і1,08

(<125; і110)

<1,47; і1,28

(<150; і130)

0,64

| (65) |
| --- |
| ЛСН12 |
| 1070 | 270 |

1,42

(145)

1,67

(170)

<1,42; і1,23

(<145; і125)

<1,67;  і1,42

(<170; і145)

0,73

| (75) |
| --- |
| ЛСН14 |
| 1220 | 310 |

1,62

(165)

1,91

(195)

<1,62; і1,37

(<165; і140)

<1,91; і1,62

(<195; і165)

0,83

| (85) |
| --- |
| ЛСН15 |
| 1370 | 340 |

1,86

(190)

2,16

(220)

<1,86; і1,57

(<190; і160)

<2,16; і1,82

(<220; і185)

0,98

| (100) |
| --- |
| ЛСН17 |
| 1520 | 380 |

2,16

(220)

2,55

(260)

<2,16; і1,82

(<220; і185)

<2,55; і2,16

(<260; і220)

1,13

| (115) |
| --- |
| ЛСН23 |
| 2120 | 530 |

2,80

(285)

3,24

(330)

<2,80; і2,35

(<285; і240)

<3,24; і2,75

(<330; і280)

1,44

| (150) |
| --- |
| ЛСН9.14 |
| 770 | 190 |

1,08

(110)

1,62

(165)

<1,08; і0,93

(<110; і95)

<1,62; і1,37

(<165; і140)

0,54

| (55) |
| --- |
| ЛСН11.14 |
| 920 | 230 |

1,28

(130)

1,47

(150)

<1,28; і108

(<130; і110)

<1,47; і1,28

(<150; і130)

0,64

| (65) |
| --- |
| ЛСН12.14 |
| 1070 | 270 |

1,47

(150)

1,72

(175)

<1,47; і1,28

(<150; і130)

<1,72; і1,47

(<175; і150)

0,73

(75)

Таблица 4

| Типоразмер ступени | Номер чертежа | lр, мм | а, мм |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольная нагрузка по проверке прочности

| Р, кН (кгс) | Контрольная нагрузка по проверке |
| --- | --- |
| при которой ступень признается годной | при которой требуется повторное испытание ступени | трещиностойкости ступени, Р, кН (кгс) |
| С=1,25 | С=1,6 | С=1,25 | С=1,6 |
|  | ЛСС12 | 4 | 590 | - |

5,35

(545)

6,87

(700)

<5,35; і4,56

(<545; і465

<6,87; і5,84

(<700; і595)

3,48

| (355) |
| --- |
| ЛСС15 |
| 750 | - |

4,71

(480)

6,08

(620)

<4,71; і4,02

(<480; і410)

<6,08; і5,15

(<620; і525)

3,09

| (315) |
| --- |
| ЛСС24 | 5 | 590 | - |

5,35

(545)

6,87

(700)

<5,35; і4,65

(<545; і465)

<6,87; і5,84

(<700; і595)

3,48

(355)

Примечания к табл. 3 и 4:

1. Значения контрольных нагрузок указаны без учета веса ступени.

2. Значение коэффициента С принимают в зависимости от возможного характера разрушения ступени согласно ГОСТ 8829-85.

3. Значение нагрузки при появлении первой трещины, при которой ступени типов ЛС, ЛСВ, ЛСП и ЛСН признают годными, должно быть больше или равно контрольной за вычетом веса ступени.

5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка ступеней - по ГОСТ 13015.2-81. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на нелицевых поверхностях ступеней.

Допускается по соглашению изготовителя с потребителем и проектной организацией - автором проекта конкретного здания или сооружения вместо марок наносить на ступени их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной документации.

5.2. Требования к документу о качестве ступеней, поставляемых потребителю - по ГОСТ 13015.3-81.

5.3. Транспортировать и хранить ступени следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 настоящего стандарта.

5.3.1. Ступени следует транспортировать и хранить в контейнерах или пакетах.

Допускается хранить ступени и их перевозить без применения контейнеров. В этом случае ступени должны быть уложены в штабель, вплотную одна к другой. Подкладки под нижний ряд ступеней и прокладки между рядами должны быть уложены на расстоянии 200 мм от торцов или в местах расположения монтажных петель. Число рядов ступеней в штабеле не должно превышать пяти.

5.3.2. При перевозке ступени следует укладывать правильными рядами продольной осью в направлении движения транспортных средств.

5.3.3. Грузовые стропы и другие грузозахватные приспособления, применяемые для погрузки, разгрузки и складирования ступеней, в местах соприкосновения их со ступенями должны иметь мягкое покрытие.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ТИПОВ ЛС, ЛСВ, ЛСП и ЛСН В ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

Междуэтажные и этажные площадки

Верхняя площадка

1 - нижняя фризовая ступень (ЛСН); 2 - верхняя фризовая ступень (ЛСВ); 3 - основная ступень (ЛС); 4 - площадочный вкладыш (ЛСП)